Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

Údržba komunikace ulice B. Němcové ve Městě Albrechticích

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavební úpravy (údržby) stávající místní komunikace ulice B. Němcové ve Městě Albrechticích.

Jedná se o navrženou stavební úpravu stávající konstrukce komunikace. Navrženými úpravami nedojde ke změně směrových a výškových poměrů na komunikaci.

Parametry směrového, výškového  a  prostorového řešení komunikací  je v souladu s parametry normovými, případně s doporučenými hodnotami.

Návrhová  rychlost  vozovky místních komunikací se  předpokládá  30 - 50 km/hod.

  - Současný stav:

Stávající komunikace je z části tvořena asfaltem – povrch vykazuje značné opotřebení a poškození a neodpovídá požadovaným standardům, proto je navržena  jejich stavební úprava (údržba).

Zbývající část komunikace je vytvořena provizorním zaštěrkováním, protože povodeň odplavila celou konstrukci komunikace včetně zemní pláně.

SO 101 – Místní komunikace

Začátek staničení (úseku) komunikace je situován na silnici I/57. Konec komunikace je situován napojením na silnici II/453 se staničením v km 1,532. Celková délka stavební úpravy komunikace je 1532 m.

Součásti stavební úpravy místní komunikace je propojení komunikace ul. B. Němcové s mostem v km 0,589 31 vedoucí k ulici Nábřežní. Délka této propojovací komunikace je 27,0 m a šířky 4,25 m.

Komunikace je porušena zejména trhlinami (podélně i příčně), nerovnostmi, deformací a dochází tak ke ztrátě makrotextury (hladký povrch). Ve většině zjištěných případů nejsou nijak odvodněny a vznikají tak plochy se stojící vodou, které se na rovinatost dále negativně ovlivňují. Komunikace často disponují vyjetými stopami motorových vozidel, nánosy písku, zarostlými ostrůvky a nedostatečnými přikopy, které vlivem času ztratily svou funkci.

Komunikace je odvodněna z části do stávající uliční vpusti v km  0,121 95. Zbývající část komunikace je odvodněna do zeleně, kde vody zasáknou.

  - Navržené úpravy:

SO 101 – Místní komunikace

Délka komunikace :  1532 m

Šířka komunikace : - šířka v rozmezí od 4,00 – 6,00 m, s nezpevněnými krajnicemi (2 x š. 0,25 m)  4,50 - 6,50 m.

Celková plocha údržby komunikace ul. B. Němcové včetně napojení k mostu přes řeku Opavici je : 6699,41 m2

Je navržena stavební úprava (údržba) místní komunikace ulice B. Němcové:

– oprava stávajícího asfaltového krytu v km 0,000 00 – km 0,589 31 a v km 1,391 00 – 1,532 00. Předpokládaná délka opravy asfaltového krytu na komunikaci je 730,31 m.

– výměna (oprava) stávající konstrukce komunikace, včetně provedení Sanace zemní pláně do hloubky 500 mm v km 0,589 31– km 1,391 00. Předpokládaná délka opravy celé konstrukce komunikace a sanace je 801,69 m.

Při stavbě nedojde  ke změně šířkového a výškového vedení místní komunikace.

Příčný skon komunikace je navržen jako jednostranný – 2,50 %. Podélný sklon komunikace bude minimálně 0,50% a maximálně 8,33%.

Podél komunikace budou zřízeny nezpevněné krajnice o šířce 0,25 m. Bude provedeno stržení převýšení krajnic v tl. 200 mm a obnovení krajnic v tl 150 mm (ze ŠD fr. 0/32 mm, nebo asfaltový recyklát fr. 0/32 mm tl. 150 mm).

1.3. Odvodnění:

Komunikace je odvodněna z části do stávající uliční vpusti v km  0,121 95. Zbývající část komunikace je odvodněna do zeleně, kde vody zasáknou.

1.4 Dopravní značení:

Bude ponecháno stávající

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje,

Byla provedena pochůzka po trasách komunikací, v rámci které byl stanoven druh a rozsah oprav komunikace. Z pochůzky byla pořízena dokumentace po 25 m staničení (viz. příloha TZ).

d) geotechnický průzkum atd;

Nebyl vzhledem k charakteru a rozsahu stavby prováděn.

e) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Údržba komunikace ulice B. Němcové ve Městě Albrechticích

SO 101 – Místní komunikace

f) návrh zpevněných ploch,

SO 101 – Místní komunikace

Návrh opravy komunikace v km 0,000 00 – 0,589 31 a v km 1,391 00 – 1,532 00:

- Očištění povrchu komunikace

- provést rozfrézování a reprofilaci do hloubky tl. 100 mm (příčná homogenizace)

- provést spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,50 kg/m2 zbytkového asfaltu

- vyrovnávací vrstva z ACO 11+ tl. 50 mm (v množství 0,120 t/m2) - 100% plochy

- provést obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 +

podle ČSN 73 6121 ed. 02/2019 v tloušťce 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70

Konstrukce celkem : ........................................................................................tl. 100 mm

Návrh opravy komunikace v km 0,589 31 – 1,391 00:

- Pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ (ČSN EN 13108-1 )….........................tl. 50 mm

- Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 – 0,50 kg/m2 dle ČSN EN 12271

- Pokládka ložní vrstvy ACP 16+ (ČSN EN 13108-1).....................................tl. 70 mm

- Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství 0,50 – 0,70 kg/m2 dle ČSN EN 12271

- Podklad ŠDA fr. 0/32 (ČSN 736126-1).........................................................tl. 150 mm

- Podsyp ŠDB fr. 0/63 (ČSN 736126-1)..........................................................tl. 150 mm

Konstrukce celkem : ..................................................................................tl. 420 mm

Návrh sanace zemní pláně:

- odstranění provizorní štěrkové konstrukce komunikace v tl. 420 mm

- odstranění neúnosné zemní pláně v tl. 500 mm, navážka po povodních (sutě, bahnitá zemina atd.)

- provedení Únosné zemní pláně -Vhodná zemina nebo ŠD fr. 0/63 v tl. 500 mm

g) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

Komunikace je odvodněna z části do stávající uliční vpusti v km  0,121 95. Zbývající část komunikace je odvodněna do zeleně, kde vody zasáknou.

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Netýká se stavby.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Netýká se stavby.

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

Konstrukce, jsou navrženy v souladu s platnými TP a ČSN.

- V Brně  12/2024                              				  Vypracoval : Ing. Petr Guňka