Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

Údržba komunikace ulice Celní ve Městě Albrechticích

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavební úpravy (údržby) stávající místní komunikace ulice Celní ve Městě Albrechticích.

Jedná se o navrženou stavební úpravu stávajícího povrchu místní komunikace. Navrženými úpravami nedojde ke změně směrových a výškových poměrů na komunikace.

Parametry směrového, výškového  a  prostorového řešení komunikace a je v souladu s parametry normovými, případně s doporučenými hodnotami.

Návrhová  rychlost  vozovky místních komunikací se  předpokládá  30 - 50 km/hod.

  - Současný stav:

Stávající povrch místní komunikace je tvořen asfaltem – povrch vykazuje značné opotřebení a poškození a neodpovídá požadovaným standardům, proto je navržena  jejich stavební úprava (údržba).

Komunikace je z části ohraničena silničními obrubami, některé jsou poškozeny a z části je ohraničena nezpevněnou krajnicí.

SO 101 – Místní komunikce

Začátek staničení (úseku) komunikace je situován na stavající místní komunikaci ulice Nádražní. Konec staničení (úseku) komunikace je situován na hranici mezi Českou republikou a Polskem v km 1,368. Celková délka stavební úpravy je 1368 m.

Komunikace je porušena zejména trhlinami (podélně i příčně), nerovnostmi, deformací a dochází tak ke ztrátě makrotextury (hladký povrch).

Komunikace je z části odvodněna do stávajících uličních vpústí a z části do zeleně podél komunikace, kde voda zasákne.

  - Navržené úpravy:

SO 101 – Místní komunikace

Délka komunikace :  1368 m

Šířka komunikace : - část komunikace je široká v rozmezí od 5,00 – 8,00 m a je ohraničena silničními obrubami s převýšením 120 mm, v místech napojení sníženo na 20 mm (max. 50 mm).

- část komunikace je průměrné šířie 3,00 m, s nezpevněnými krajnicemi (2 x š. 0,25 m)  3,50 m.

Celková plocha údržby komunikace včetně úprav napojení je : 6426,0 m2

Je navržena stavební úprava místní komunikace – výměna (oprava) stávajícího asfaltového povrchu místní komunikace.

U části komunikace ohraničené silničními obrubami bude provedena jejich výměna. Předpokládá se výměna 100% délky stávajích silničních obrub.

U zbývající části komunikace bude provedeno stržení převýšení krajnic v tl. 200 mm a následně budou obnoveny v tl 150 mm (ze ŠD fr. 0/32 mm, nebo asfaltový recyklát fr. 0/32 mm tl. 150 mm).

Při stavbě nedojde  ke změně šířkového a výškového vedení.

Příčný skon komunikace je navržen jako střechovitý i jednostraný – 2,50 %. Podélný sklon komunikace bude minimálně 0,50% a maximálně 8,33%.

1.3. Odvodnění:

Dešťové vody z komunikace budou pomocí příčného a podélného spádu svedeny z části do stávajících uličních vpústí a z části do zeleně podél komunikace, kde voda zasákne.

1.4 Dopravní značení:

Bude ponecháno stávající

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje,

Byla provedena pochůzka po trasách komunikací, v rámci které byl stanoven druh a rozsah oprav komunikace. Z pochůzky byla pořízena dokumentace po 25 m staničení (viz. příloha TZ).

d) geotechnický průzkum atd;

Nebyl vzhledem k charakteru a rozsahu stavby prováděn.

e) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Údržba komunikace ulice Celní ve Městě Albrechticích

SO 101 – Místní komunikace

f) návrh zpevněných ploch,

SO 101 – Místní komunikace

Část komunikace ohraničená silničními obrubami

- Očištění povrchu komunikace

- provést rozfrézování a reprofilaci do hloubky tl. 100 mm (příčná homogenizace)

- provést spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,50 kg/m2 zbytkového asfaltu

- vyrovnávací vrstva z ACO 11+ tl. 50 mm (v množství 0,120 t/m2) - 100% plochy

- provést obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 +

podle ČSN 73 6121 ed. 02/2019 v tloušťce 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70

Konstrukce celkem : ........................................................................................tl. 100 mm

Část komunikace s nezpevněnou krajnicí

- Očištění povrchu komunikace

- odstranění nánosů z krytu komunikace (místa kde je povrch zatravněn) - 20 % z plochy

- provést rozfrézování a reprofilaci do hloubky tl. 100 mm (příčná homogenizace)

- provést spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,50 kg/m2 zbytkového asfaltu

- vyrovnávací vrstva z ACO 11+ tl. 50 mm (v množství 0,120 t/m2) - 70% plochy

- provést obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 +

podle ČSN 73 6121 ed. 02/2019 v tloušťce 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70

Konstrukce celkem : ........................................................................................tl. 100 mm

g) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

Dešťové vody z komunikace budou pomocí příčného a podélného spádu svedeny z části do stávajících uličních vpústí a z části do zeleně podél komunikace, kde voda zasákne.

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Netýká se stavby.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Netýká se stavby.

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

Konstrukce, jsou navrženy v souladu s platnými TP a ČSN.

- V Brně  12/2024                                 Vypracoval : Ing. Petr Guňka