Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

Údržba komunikací v obci Hynčice, střední část

SO 103 – Místní komunikace

SO 104 – Místní komunikace

SO 105 – Místní komunikace

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavební úpravy (údržby) stávajících místních komunikací v obci Hynčice, střední část.

Jedná se o navrženou stavební úpravu stávajících konstrukcí komunikací. Navrženými úpravami nedojde ke změně směrových a výškových poměrů na komunikacích a chodníku.

Parametry směrového, výškového a prostorového řešení komunikací  je v souladu s parametry normovými, případně s doporučenými hodnotami.

Návrhová  rychlost  vozovky místních komunikací se  předpokládá  30 - 50 km/hod.

  - Současný stav:

Stávající komunikace SO103 a SO 105 jsou tvořeny asfaltem – povrch vykazuje značné opotřebení a poškození a neodpovídá požadovaným standardům, proto je navržena  jejich stavební úprava (údržba).

Stávající komunikace SO104 je provizorním zaštěrkováním, protože povodeň odplavila celou konstrukci komunikace včetně zemní pláně.

SO 103 – Místní komunikace

Začátek staničení (úseku) komunikace je situován na mostě přes řeku Opavici ve směru. Konec komunikace je napojen na stávající štěrkovou lesní cestu staničení v km 0,175. Celková délka stavební úpravy je 175 m.

Komunikace je porušena zejména trhlinami (podélně i příčně), nerovnostmi, deformací a dochází tak ke ztrátě makrotextury (hladký povrch). Ve většině zjištěných případů nejsou nijak odvodněny a vznikají tak plochy se stojící vodou, které se na rovinatost dále negativně ovlivňují. Komunikace často disponují vyjetými stopami motorových vozidel, nánosy písku, zarostlými ostrůvky a nedostatečnými příkopy, které vlivem času ztratily svou funkci.

SO 104 – Místní komunikace

Začátek staničení (úseku) komunikace je situován na SO 103, hned u mostu přes řeku Opavici. Konec komunikace je ukončen ve vjezdu k odstraněným nemovitostem na p.č. 124, staničení v km 0,050. Celková délka stavební úpravy je 50 m.

Stávající komunikace SO104 je provizorním zaštěrkováním, protože povoden odplavila celou konstrukci komunikace včetně zemní pláně.

SO 105 – Místní komunikace

Začátek staničení (úseku) komunikace je napojen na SO103. Konec komunikace je ukončen u vjezdové brány do areálu Valštejnská lesní s.r.o., se staničením v km 0,203. 	Celková délka stavební úpravy je 203 m.

Komunikace je porušena zejména trhlinami (podélně i příčně), nerovnostmi, deformací a dochází tak ke ztrátě makrotextury (hladký povrch). Ve většině zjištěných případů nejsou nijak odvodněny a vznikají tak plochy se stojící vodou, které se na rovinatost dále negativně ovlivňují. Komunikace často disponují vyjetými stopami motorových vozidel, nánosy písku, zarostlými ostrůvky a nedostatečnými přikopy, které vlivem času ztratily svou funkci.

  - Navržené úpravy:

SO 103 – Místní komunikace

Délka komunikace:  175 m

Šířka komunikace: v průměrné šíři 3,00 m, s nezpevněnými krajnicemi

(2 x š. 0,25 m)  3,50 m.

Je navržena stavební úprava místní komunikace – (oprava) povrchu  komunikace, bez změny šířkového a výškového vedení.

Příčný skon komunikace je navržen jako jednostranný – 2,50 %. Podélný sklon komunikace bude minimálně 0,50% a maximálně 8,33%.

Podél komunikace budou zřízeny nezpevněné krajnice o šířce 0,25 m. Bude strženo převýšení krajnic v tl. 200 mm a obnovena krajnice v tl 150 mm (ze ŠD fr. 0/32 mm, nebo asfaltový recyklát fr. 0/32 mm tl. 150 mm).

SO 104 – Místní komunikace

Délka komunikace: 50 m

Šířka komunikace: v průměrné šíři 3,00 m, se nezpevněnými krajnicemi

(2 x š. 0,25 m)  3,50 m.

Je navržena stavební úprava místní komunikace – výměna (oprava) stávající konstrukce komunikace, včetně provedení Sanace zemní pláně do hloubky 500 mm. Při stavbě nedojde  ke změně šířkového a výškového vedení.

Příčný skon komunikací je navržen jako jednostranný – 2,50 %. Podélný sklon komunikací bude minimálně 0,50% a maximálně 8,33%.

Podél komunikace budou zřízeny nezpevněné krajnice o šířce 0,25 m. Bude strženo převýšení krajnic v tl. 200 mm a obnovena krajnice v tl 150 mm (ze ŠD fr. 0/32 mm, nebo asfaltový recyklát fr. 0/32 mm tl. 150 mm).

SO 105 – Místní komunikace

Délka komunikace:  203 m

Šířka komunikace: v průměrné šíři 3,00 m, s nezpevněnými krajnicemi

(2 x š. 0,25 m)  3,50 m.

Je navržena stavební úprava místní komunikace – (oprava) povrchu  komunikace, bez změny šířkového a výškového vedení.

Příčný skon komunikace je navržen jako jednostranný – 2,50 %. Podélný sklon komunikace bude minimálně 0,50% a maximálně 8,33%.

Podél komunikace budou zřízeny nezpevněné krajnice o šířce 0,25 m. Bude strženo převýšení krajnic v tl. 200 mm a obnovena krajnice v tl 150 mm (ze ŠD fr. 0/32 mm, nebo asfaltový recyklát fr. 0/32 mm tl. 150 mm).

1.3. Odvodnění:

Dešťové vody z komunikací budou pomocí příčného a podélného spádu svedeny do zeleně, kde zasáknou.

1.4 Dopravní značení:

Bude ponecháno stávající

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje,

Byla provedena pochůzka po trasách komunikací, v rámci které byl stanoven druh a rozsah oprav komunikace. Z pochůzky byla pořízena dokumentace po 25 m staničení (viz. příloha TZ).

d) geotechnický průzkum atd;

Nebyl vzhledem k charakteru a rozsahu stavby prováděn.

e) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Údržba komunikací v obci Hynčice, střední část

SO 103 – Místní komunikace

SO 104 – Místní komunikace

SO 105 – Místní komunikace

f) návrh zpevněných ploch,

SO 103 – Místní komunikace

KONSTRUKCE KOMUNIKACE:

- Očištění povrchu komunikace

- odstranění nánosů z krytu komunikace (místa kde je povrch zatravněn) - 10 % z plochy

- provést rozfrézování a reprofilaci do hloubky tl. 100 mm (příčná homogenizace)

- provést spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,50 kg/m2 zbytkového asfaltu

- vyrovnávací vrstva z ACO 11+ tl. 50 mm (v množství 0,120 t/m2) - 70% plochy

- provést obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 +

podle ČSN 73 6121 ed. 02/2019 v tloušťce 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70

Konstrukce celkem : ........................................................................tl. 100mm

SO 104 – Místní komunikace

KONSTRUKCE KOMUNIKACE:

- Pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ (ČSN EN 13108-1 )….........................tl. 50 mm

- Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 – 0,50 kg/m2 dle ČSN EN 12271

- Pokládka ložní vrstvy ACP 16+ (ČSN EN 13108-1).....................................tl. 70 mm

- Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství 0,50 – 0,70 kg/m2 dle ČSN EN 12271

- Podklad ŠDA fr. 0/32 (ČSN 736126-1).........................................................tl. 150 mm

- Podsyp ŠDB fr. 0/63 (ČSN 736126-1)..........................................................tl. 150 mm

Konstrukce celkem : ...................................................................................tl. 420mm

SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ:

- odstranění provizorní štěrkové konstrukce komunikace v tl. 420 mm

- odstranění neúnosné zemní pláně v tl. 500 mm, navážka po povodních (sutě, bahnitá zemina atd.)

- provedení Únosné zemní pláně -Vhodná zemina nebo ŠD fr. 0/63 v tl. 500 mm r

SO 105 – Místní komunikace

KONSTRUKCE KOMUNIKACE:

- Očištění povrchu komunikace

- odstranění nánosů z krytu komunikace (místa kde je povrch zatravněn) - 10 % z plochy

- provést rozfrézování a reprofilaci do hloubky tl. 100 mm (příčná homogenizace)

- provést spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,50 kg/m2 zbytkového asfaltu

- vyrovnávací vrstva z ACO 11+ tl. 50 mm (v množství 0,120 t/m2) - 70% plochy

- provést obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 +

podle ČSN 73 6121 ed. 02/2019 v tloušťce 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70

Konstrukce celkem : ........................................................................tl. 100 mm

g) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

Dešťové vody z komunikací budou pomocí příčného a podélného spádu svedeny do zeleně, kde zasáknou.

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Netýká se stavby.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Netýká se stavby.

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

Konstrukce, jsou navrženy v souladu s platnými TP a ČSN.

- V Brně  12/2024                                                 		  	Vypracoval : Ing. Petr Guňka