Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

Údržba komunikace ulice L. Janáčka ve Městě Albrechticích

SO 101 – Místní komunikace

SO 102 – Místní komunikace

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavební úpravy (údržby) stávající místní komunikace ulice L. Janáčka ve Městě Albrechticích.

Jedná se o navrženou stavební úpravu stávajících konstrukcí komunikací. Navrženými úpravami nedojde ke změně směrových a výškových poměrů na komunikacích.

Parametry směrového, výškového a  prostorového řešení komunikací  je v souladu s parametry normovými, případně s doporučenými hodnotami.

Návrhová rychlost vozovky místních komunikací se  předpokládá  30 - 50 km/hod.

  - Současný stav:

Stávající komunikace SO101 je z části tvořena asfaltem – povrch vykazuje značné opotřebení a poškození a neodpovídá požadovaným standardům, proto je navržena  jejich stavební úprava (údržba).

Zbývající část komunikace SO101 je vytvořena provizorním zaštěrkováním, protože povodeň odplavila celou konstrukci komunikace včetně zemní pláně.

Stávající komunikace SO102 je tvořena povrchem ze štěrkodrti (polní cesta)  – povrch vykazuje značné opotřebení a poškození a neodpovídá požadovaným standardům, proto je navržena  jejich stavební úprava (údržba).

SO 101 – Místní komunikace

Začátek staničení (úseku) komunikace je situován na silnici II/453. Konec komunikace je ukončen u vjezdové brány do zahrady rodinného domu na p.č.1060, staničení v km 0,690.  Celková délka stavební úpravy je 690 m.

Komunikace je porušena zejména trhlinami (podélně i příčně), nerovnostmi, deformací a dochází tak ke ztrátě makrotextury (hladký povrch). Ve většině zjištěných případů nejsou nijak odvodněny a vznikají tak plochy se stojící vodou, které se na rovinatost dále negativně ovlivňují. Komunikace často disponují vyjetými stopami motorových vozidel, nánosy písku, zarostlými ostrůvky a nedostatečnými přikopy, které vlivem času ztratily svou funkci.

SO 102 – Místní komunikace

Začátek staničení (úseku) komunikace je situován na SO 101 za mostem přes řeku Opavici. Konec komunikace je ukončen na stávající polní cestě staničení v km 0,191. 	Celková délka stavební úpravy je 191 m. Cesta dále pokračuje, ale to není součásti zadání. Stávající komunikace SO102 je tvořena povrchem ze šterkodrti (polní cesta)  – povrch vykazuje značné opotřebení a poškození a neodpovídá požadovaným standardům, proto je navržena  jejich stavební úprava (údržba).

  - Navržené úpravy:

SO 101 – Místní komunikace

Délka komunikace:  690 m

Šířka komunikace: -část komunikace v průměrné šíři 6,00 m, s nezpevněnými krajnicemi (2 x š. 0,25 m)  6,50 m.

-část komunikace v průměrné šíři 3,00 m, s nezpevněnými krajnicemi (2 x š. 0,25 m)  3,50 m.

Je navržena stavební úprava místní komunikace – výměna (oprava) stávající konstrukce komunikace, včetně provedení Sanace zemní pláně do hloubky 500 mm. Při stavbě nedojde  ke změně šířkového a výškového vedení.

Příčný skon komunikace je navržen jako jednostranný a střechovitý – 2,50 %. Podélný sklon komunikace bude minimálně 0,50% a maximálně 8,33%.

Podél komunikace budou zřízeny nezpevněné krajnice o šířce 0,25 m. Bude strženo převýšení krajnic v tl. 200 mm a obnovena krajnice v tl 150 mm (ze ŠD fr. 0/32 mm, nebo asfaltový recyklát fr. 0/32 mm tl. 150 mm). V lokálních místech budou odstraněny silniční obruby.

SO 102 – Místní komunikace

Délka komunikace :  191 m

Šířka komunikace : v průměrné šíři 3,00 m, se nezpevněnými krajnicemi

(2 x š. 0,25 m)  3,50 m.

Stávající komunikace je tvořena povrchem ze štěrkodrti (polní cesta) – povrch vykazuje značné opotřebení a poškození a neodpovídá požadovaným standardům, proto je navržena  jejich stavební úprava (údržba).

Příčný skon komunikací je navržen jako jednostranný – 2,50 %. Podélný sklon komunikací bude minimálně 0,50% a maximálně 8,33%.

Podél komunikace budou zřízeny nezpevněné krajnice o šířce 0,25 m. Bude strženo převýšení krajnic v tl. 200 mm a obnovena krajnice v tl 150 mm (ze ŠD fr. 0/32 mm, nebo asfaltový recyklát fr. 0/32 mm tl. 150 mm).

1.3. Odvodnění:

Dešťové vody z komunikací budou pomocí příčného a podélného spádu svedeny do zeleně, kde zasáknou, popř. Svedeny do příkopy, odkud odtečou do nedaleké řeky.

U SO 102 bude nutná jednostranná reprofilace příkopy v celé délce stavební údržby (opravy), předpokládá se v délce 191 m.

1.4 Dopravní značení:

Bude ponecháno stávající

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje,

Byla provedena pochůzka po trasách komunikací, v rámci které byl stanoven druh a rozsah oprav komunikace. Z pochůzky byla pořízena dokumentace po 25 m staničení (viz. příloha TZ).

d) geotechnický průzkum atd;

Nebyl vzhledem k charakteru a rozsahu stavby prováděn.

e) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Údržba komunikace ulice L. Janáčka ve Městě Albrechticích

SO 101 – Místní komunikace

SO 102 – Místní komunikace

f) návrh zpevněných ploch,

SO 101 – Místní komunikace, 1.část

- Očištění povrchu komunikace

- odstranění nánosů z krytu komunikace (místa kde je povrch zatravněn) - 20 % z plochy

- provést rozfrézování a reprofilaci do hloubky tl. 100 mm (příčná homogenizace)

- provést spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,50 kg/m2 zbytkového asfaltu

- vyrovnávací vrstva z ACO 11+ tl. 50 mm (v množství 0,120 t/m2) - 70% plochy

- provést obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 +

podle ČSN 73 6121 ed. 02/2019 v tloušťce 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70

Konstrukce celkem : ........................................................................................tl. 100 mm

SO 101 – Místní komunikace, 2.část

KONSTRUKCE KOMUNIKACE:

- Pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ (ČSN EN 13108-1 )….........................tl. 50 mm

- Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 – 0,50 kg/m2 dle ČSN EN 12271

- Pokládka ložní vrstvy ACP 16+ (ČSN EN 13108-1).....................................tl. 70 mm

- Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství 0,50 – 0,70 kg/m2 dle ČSN EN 12271

- Podklad ŠDA fr. 0/32 (ČSN 736126-1).........................................................tl. 150 mm

- Podsyp ŠDB fr. 0/63 (ČSN 736126-1)..........................................................tl. 150 mm

Konstrukce celkem : ..................................................................................tl. 420 mm

SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ:

- odstranění provizorní štěrkové konstrukce komunikace v tl. 420 mm

- odstranění neúnosné zemní pláně v tl. 500 mm, navážka po povodních (sutě, bahnitá zemina atd.)

- provedení Únosné zemní pláně -Vhodná zemina nebo ŠD fr. 0/63 v tl. 500 mm

SO 102 – Místní komunikace

KONSTRUKCE KOMUNIKACE:

- Pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ (ČSN EN 13108-1 )….........................tl. 50 mm

- Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 – 0,50 kg/m2 dle ČSN EN 12271

- Pokládka ložní vrstvy ACP 16+ (ČSN EN 13108-1).....................................tl. 70 mm

- Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství 0,50 – 0,70 kg/m2 dle ČSN EN 12271

- Podklad ŠDA fr. 0/32 (ČSN 736126-1).........................................................tl. 150 mm

- Podsyp ŠDB fr. 0/63 (ČSN 736126-1)..........................................................tl. 150 mm

Konstrukce celkem : ...................................................................................tl. 420mm

g) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

Dešťové vody z komunikací budou pomocí příčného a podélného spádu svedeny do zeleně, kde zasáknou, popř. Svedny do příkopy, odkud odtečou do nedaleké řeky.

U SO 102 bude nutná jednostranná reprofilace příkopy v celé délce stavební údržby (opravy), předpokládá se  v délce 191 m.

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Netýká se stavby.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Netýká se stavby.

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

Konstrukce, jsou navrženy v souladu s platnými TP a ČSN.

- V Brně  12/2024                                                 		  Vypracoval : Ing. Petr Guňka